AVE 2К акриловый лак HS

Лак применяют для защиты загрунтованных и окрашенных эмалью кузовов, деталей кузовов, а также бамперов автомобилей при окраске нового изделия и при ремонте покрытия.

AVE 2К акриловый лак HS - современный авторемонтный лакокрасочный материал на основе импортного сырья: акрилового связующего и отвердителя, обеспечивающих качество, соответствующее мировому уровню.

AVE 2К акриловый лак 2:1 HS имеет следующие особенности:

- Продукт с большим количеством сухого остатка

- обладает превосходным блеском и высокой прозрачностью;

- хорошо растекается;

- отлично полируется;

- имеет превосходную стойкость к повреждению, прекрасно выдерживает химическое и атмосферное воздействие;

- стойкость к ультрафиолетовым лучам;

- экономичен и прост в нанесении.

- Сочетает легкость нанесения с минимальным риском усадки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|  | Пропорция смешивания 2:1 2 HS 2К акриловый лак (Прозрачный, высокоглянцевый акриловый лак) 1 HS AVE отвердитель (Отвердитель для лака) При необходимости добавьте до 10% AVE акриловый разбавитель ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр дюзы краскопульта RP 1.2– 1.5 мм Диаметр дюзы краскопульта HVLP 1.4-1,5 мм | Давление: 2.5 – 3.0 bar при впуске воздуха |
|  | Тонкое распыление + 1 полный слой | Количество слоев 1,5-2 (50-60) мкм |
|  | Межслойная выдержка слоями 5 – 10 минут | Перед сушкой 5 – 10 минут |
|  | Время сушки до ст.3 AVE 2К акриловый лак HS | 60°C 60 минут 20°C 7-8 часов Ик сушка10-15 минут |
|  | Время сушки до ст.5 AVE 2К акриловый лак HS | 80°C 50 минут |
|  | Рабочая вязкость 16 – 19 секунд (DIN CUP 4 мм / 20°C) |  |
|  | Жизнеспособность в смешанном состоянии 4 часов при 20°C |  |
|  | Использование защитного респиратора обязательно! |  |
|  | Для получения полной технической информации ознакомьтесь с техническими характеристиками. |  |